Технический паспорт 
3D-POLIMER

|  | АБС | ABS GF5 | ABS CF5 | PLA | PETG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,04 | 1,07 | 1,17 | 1.25 | 1.29 |
| Усадка. % | 0,4-0,7 | 0,3-0,5 | 0,1-0.3 | 0.6-0.8 |  |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 2300 | 2900 | 4500 | 2300 | 2120 |
| Прочность при растяжении, МПа | 40 | 65 | 98 | 50 | 50 |
| Прочность при изгибе, МПа | 70 | 95 | 123 | 45 | 68 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Ударная прочность по Шарпи (+23°C), Дж/м2 | 19 | 16 | 13 |  |  |
| Ударная прочность по Шарпи (-30°C), Дж/м2 | 7 | 6 | 5 |  |  |
| Температура изгиба под нагрузкой (0.45 MПa), °C | 102 | 105 | 112 | 60 | 77 |
| Влагопоглощение, % | 0,20 | 0,16 | 0.13 | 0.5 | 0.12 |