Технический паспорт 
3D-POLIMER

|  | PA6 | PA6T | PA6-GF10 | PA6-GF15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,13 | 1,10 | 1,20 | 1,23 |
| Усадка. % | 1,2-1,5 | 1,4-1,7 | 0,9-1,3 | 0.3-1.0 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 3200 | 2300 | 4500 | 6000 |
| Прочность при растяжении, МПа | 80 | 60 | 100 | 125 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 8 | 45 | 4 | 3 |
| Ударная прочность по Шарпи (+23°C), Дж/м2 | Не разрушается | Не разрушается | 36 | 45 |
| Ударная прочность по Шарпи (-30°C), Дж/м2 | Не разрушается | Не разрушается | 30 | 40 |
| Температура изгиба под нагрузкой (0.45 MPa), °C | 160 | 130 | 210 | 215 |
| Влагопоглощение, % | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |